Приложение№2

Технические требования                                                                                                            к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров,

используемых при выполнении работ: дорога по ул. Луговая д. Гремячка Моковского с/с Курского района Курской области (2-очередь 0,43км)

| № п/п | Наименование товара и его функциональные характеристики | Минимальные и (или) максимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, установленные Заказчиком на основании текстов нормативных документов | Указания на товарный знак(при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование(при наличии). Патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),промышленные образцы(при наличии),наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячая плотная асфальтобетонная смесь тип Б МII по ГОСТ 9128-09 (для устройства верхнего слоя а/б покрытия) | Зерновой состав минеральной части а/б смеси должен соответствовать следующим требованиям В процентах по массе Размер зерен, мм, мельче. 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071. Б; 90-100; 80-100; 70-100; 50-60; 38-48; 28-37; 20-28; 14-22; 10-16; 6-12. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С, МПА, не менее 1,0; Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С, МПА, не менее 2,2; Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С, МПа, не более 12,0; Водостойкость не менее 0,85; Водостойкость при длительном водонасыщении не менее 0,75; Сдвигоустойчивость по: - коэффициенту внутреннего трения не менее 0,81; - сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С, МПа не менее 0,35; Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа, от 3,0 до 6,5; Водонасыщение, % по объему: - образцов, отформованных из смесей от 1,5(1,0) до 4,0; - вырубок и кернов готового покрытия не более 4,5; Пористость минеральной части от 14 % до 19%; Остаточная пористость от 2,5% до 5,0%; Асфальтобетонная смесь должна выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смесь должна быть однородной. Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси от проектного не должно превышать +0,5 % по массе. |  |
| 2 | Песок природный средний по ГОСТ 8736-93; Коэфф.фильтрации по СП 34.13330-2012 (для устройства подстилающих слоев ) | -модуль крупности от 2,0 до 2,5; -полный остаток на сите № 0,63 от 30% до 45%; -содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 5%; -содержание зерен крупностью свыше 5 мм не более 15%; -содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не более 15%; -содержание пылевидных и глинистых частиц не более 3,0%; -содержание глины в комках не более 0,5%; -коэффициент фильтрации песка не менее 1,0м/сут |  |
| 3 | Щебень по ГОСТ 8267-93 (для устройства щебеночных оснований методом заклинки) | Основная фракция 40-70 -полный остаток на контрольных ситах: d: от 90% до 100%; 0,5 (d+D): от 30% до 60%; D: не более10 % 1,25D: до 0,5% - марка щебня по дробимости не менее 1000; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы не более 35% по массе; - морозостойкость не менее F 50; -содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1,0%; -содержание глины в комках не более 0,25%; -содержание зерен слабых пород не более 5%. расклинивающая фракция 10-20 -полный остаток на контрольных ситах: d: от 90% до 100%; 0,5 (d+D): от 30% до 60%; D: не более10 % 1,25D: до 0,5% - марка щебня по дробимости не менее 1000; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы не более 35% по массе; - морозостойкость не менее F 50; -содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1,0%; -содержание глины в комках не более 0,25%; -содержание зерен слабых пород не более 5%. |  |
| 4 | Щебень фр.40-70 по ГОСТ 8267-93 (для укрепления обочин щебнем, устройство щебеночной призмы ) | -полный остаток на контрольных ситах: d: от 90% до 100%; 0,5 (d+D): от 30% до 60%; D: не более10 % 1,25D: до 0,5% - марка щебня по дробимости не менее 1000; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы не более 35% по массе; - морозостойкость не менее F 50; -содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1,0%; -содержание глины в комках не более 0,25%; -содержание зерен слабых пород не более 5%. |  |
| 5 | Щебеночно-песчаная смесь по ГОСТ 25607-2009 (устройство подушки под ж/б трубу) | - зерновой смеси должен соответствовать номеру смеси С 4; - марка щебня входящего в состав смеси по прочности не менее 800; - водостойкость щебня входящего в состав смеси: В1; -количество зёрен пластинчатой (лещадность) и игловатой формы щебня входящего в состав смеси не более 35% по массе; -содержание пылевидных и глинистых частиц не более 10,0%; |  |
| 6 | Труба ж/б водопропускная двухочковая d= 0,75м по ГОСТ 6482-88 (для водоотведения) | - класс бетона трубы по прочности на сжатие: В30 (М400); - морозостойкость бетона: F 200; - наибольшая крупность щебня в бетоне: 20мм |  |
| 7 | Бетон тяжелый по ГОСТ 7473-2010 (для устройства монолитных бетонных лотков) | - класс бетона по прочности на сжатие: В30 (М400); - наибольшая крупность щебня в бетоне: 20мм. |  |